Аквастоун «2 в 1»

SPRINT

Износостойкая финишная грунт-эмаль

на водно-акриллитиевой основе

для бетонных полов

- возможность нанесения на влажный бетон

- формула «2 в 1»: не требует грунтования

- быстрый ввод объекта в эксплуатацию

- механическая прочность

- отсутствие запаха

- экологичность

- водостойкость

- полуматовая

Аквастоун «2 в 1» SPRINT – полуматовая, быстросохнущая грунт-эмаль на водно-акриллитиевой основе, предназначенная для защиты бетона и других минеральных поверхностей в сухих и влажных помещениях.

Аквастоун «2 в 1» SPRINT однокомпонентный водоразбавляемый состав, разработан на основе водно-акриллитиевой дисперсии с упрочняющими добавками, благодаря чему, покрытие Аквастоун «2 в 1» SPRINT при высыхании и полимеризации достигает высоких значений твёрдости плёнки и высокой устойчивости к истиранию.

Совокупность целевых компонентов позволяет использовать состав без предварительного грунтования поверхности (формула «2 в 1»), а также придает готовому покрытию целый спектр качественных преимуществ в защите бетонных оснований, по сравнению с обычными эмалями на водной основе:

- быстрый ввод в эксплуатацию объекта;

- высокую механическую прочность;

- водостойкость.

Грунт-эмаль для бетонных полов Аквастоун «2 в 1» SPRINT при нанесении первого слоя надёжно заполняет поры бетонного основания, а при нанесении второго финишного слоя, образует на поверхности прочное покрытие отлично выдерживающее истирающие нагрузки, а благодаря инновационным компонентам покрытие со временем не стирается, а полируется при движении по нему, тем самым долговременно сохраняя внешний вид и защищая бетон.

Аквастоун «2 в 1» SPRINT максимально прост и удобен в применении. Водная основа эмали позволяет производить окрашивание бетона с остаточной влажностью до 15%, а благодаря ускоренному набору прочности, пешеходная нагрузка допускается уже через 12 часов после нанесения состава.

Состав полностью соответствует экологическим нормам и требованиям, поэтому Аквастоун «2 в 1» SPRINT рекомендуется к использованию в детских, дошкольных и медицинских учреждениях, а также в любых других общественных помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими нормами.

Применение

Аквастоун «2 в 1» SPRINT обеспечивает длительную защиту бетона, и идеально подходит для нанесения на бетонные и цементные поверхности на объектах гражданского и промышленного назначения:

- жилые и административные здания;

- медицинские учреждения;

- образовательные учреждения;

- производственные комплексы;

- склады и подсобные помещения;

- торговые центры, магазины, супермаркеты;

- крытые автомобильные парковки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. Далее поверхность обязательно обеспыливается строительным пылесосом. |  |
| Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, материал необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. |  |
| Нанесение производится в 1-2 слоя (2 слой наносится через 2 часа, после нанесения первого, но не позднее, чем через сутки) с помощью кисти или мехового валика, на чистое и сухое основание. |  |
| Температура проведения работ | от +5°С до +35°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 15 % |
| Очистка оборудования | Вода (в первые минуты после окончания работ) / Ацетон, Толуол (промывка застывшей эмали на оборудовании) |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Нанесение без грунтования, как самостоятельное покрытие: - Обеспыливающий (грунтовочный) слой Состав равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей (теоретический расход ≈ 0,2-0,25 кг на 1 м² в зависимости от марки бетона и его состояния). - Финишный (защитный) слой Нанесение финишного слоя можно производить через 2 часа после нанесения грунтовочного слоя, но не позднее чем через 24 часа. (теоретический расход ≈ 0,18-0,2 кг на 1 м²) Нанесение с грунтовочным составом «Аквастоун SMT»: - Обеспыливающий (грунтовочный) слой Грунтовочный состав «Аквастоун SMT» равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей (теоретический расход ≈ 0,15-0,2 кг на 1 м² в зависимости от марки бетона и его состояния). - Первый (защитный) слой Состав равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей (теоретический расход ≈ 0,18-0,2 кг на 1 м² в зависимости от марки бетона и его состояния). - Финишный (защитный) слой Нанесение финишного слоя можно производить через 2 часа после нанесения грунтовочного слоя, но не позднее чем через 24 часа. (теоретический расход ≈ 0,18-0,2 кг на 1 м²) |  |

| Теоретический расход, г/м2 (зависит от впитывающей способности основания) | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 150-200 | 12 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Водно-акриллитиевая дисперсия, вода, упрочняющие компоненты. |
| Внешний вид пленки | Однородная полуматовая поверхность |
| Цвет | серый |
| Колеровка | RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров. |
| Объём сухого остатка, % | 40-50 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 25-45 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Степень перетира, мкм, не более | 70 |
| Стойкость к истиранию в соответствии с требованиями ГОСТ 20811-75 на приборе ИПП-1С ( при толщине сухой пленки 60 мкм), кг/мкм, не менее | 320 |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 0,6 |
| Водородный показатель, pH | 9±1 |
| Укрывистость, г/м², не более | 180 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Окончательный набор прочности (20,0±0,5)°С, суток | 7 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | -50˚С до +70˚С |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +50 °С. Не замораживать.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!