Эпоксипол-2

Эпоксидный

износостойкий наливной пол

- возможность нанесения на влажный и свежий бетон

- не содержит органических растворителей

- водостойкость и водонепроницаемость

- высокая износостойкость

- механическая прочность

- химическая стойкость

- полуматовая фактура

Эпоксипол-2 – эпоксидный наливной состав для устройства особопрочных финишных бесшовных покрытий на бетонных полах, в том числе с остаточной влажностью.

Эпоксипол-2 – двухкомпонентный самонивелирующийся состав на основе модифицированной эпоксидной смолы. Наливной пол Эпоксипол-2 не имеет неприятного запаха при нанесении, а после высыхания образует прочное и ровное, антискользящее полуматовое покрытие. Отличительными особенностями состава являются:

- высокая стойкость к истиранию и абразивному износу;

- химическая стойкость, водостойкость и водонепроницаемость;

- возможность эксплуатации в помещениях с полами без гидроизоляции.

Высоконаполненность наливного состава Эпоксипол-2, способствует формированию бесшовного защитного покрытия высокой плотности, формирующего надежный влагоизолирующий барьер, защищающий бетон от разрушения и развития биопоражений. Сбалансированное сочетание качественных характеристик наливного состава Эпоксипол-2 обеспечивает финишному покрытию долговечность и простоту эксплуатации:

- Модифицированная эпоксидная смола – позволяет наносить покрытие на бетонное основание с остаточной влажностью до 15%, значительно ускоряя процесс монтажа финишного наливного покрытия;

- Высокое содержание нелетучих веществ – формирует покрытие высокой плотности, отличающееся высокой стойкостью к истирающим нагрузкам, образованию трещин, выбоин и сколов, а также блокирует проникновение влаги к поверхности, надежно защищая от возникновения и распространения плесени и грибка;

- Активные компоненты - придают финишному покрытию химическую инертность и способствуют адаптации к многочисленным влажным уборкам с применением различных моющих средств бытовой и технической химии.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать наливной состав Эпоксипол-2 в комплексной системе:

- На сухое бетонное основание – с двухкомпонентным эпоксидным грунтом Эпоксол-2MS;

- На влажное (до 15%) и старое основание – с водно-эпоксидной гидроизолирующей грунт-пропиткой Эпоксол.

Назначение

Наливной пол Эпоксипол-2 рекомендован к применению в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

- торговые и производственные помещения;

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

- предприятия здравоохранения;

- детские и медицинские учреждения;

- складские помещения;

- авторемонтные мастерские;

- гаражи и ангары;

- подвальные помещения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить шпателем с зубчатыми вставками, ракелем с регулируемым зазором, металлической кельмой на чистую поверхность. Рекомендованная толщина покрытия не менее 2 мм |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 15 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Потребуется: шпатель с зубчатыми вставками, зубчатый валик, ракель с регулируемым зазором, металлическая кельма | Не требуется |
| Для получения гладкого покрытия, толщиной от 1 – 3 мм, состав распределяется по поверхности с помощью шпателя с зубчатыми вставками/ракеля. Уложенный слой прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса нивелирования слоя. |  |
| Для формирования антискользящего шероховатого покрытия толщиной от 1 – 3 мм, состав распределяется по поверхности с помощью шпателя с зубчатыми вставками/ракеля/металлической кельмы, с последующей просыпкой песком (фракция 0,3-0,6 мм.) до насыщения свеженанесенного состава и образования шероховатого покрытия. После полного высыхания излишки песка смести с поверхности. |  |

| Теоретический расход состава А+Б кг/м2 при толщине слоя 1 мм | Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более |
| --- | --- |
| 1,5 | 24 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| Основа материала | Модифицированная эпоксидная смола с минеральными наполнителями |
| Внешний вид пленки | Однородная полуматовая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, %, не менее | 97 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 200 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия | Серый |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, мин, не менее | 35-45 |
| Адгезия к бетону МПа, не менее | 2,5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 7 |
| Прочность пленки |  |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 3 |
| Ударная прочность, кдж/м2 | 42 |
| Твердость, Шор Д | 82 |
| Истираемость, (по Таберу), мг | 63 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 72 |
| масел, ч, не менее | 72 |
| воды | 72 |

Безопасность

Работы по нанесению состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!