Цикроль 2SH (УФ)

Полиуретановая

УФ-стойкая грунт-эмаль «3 в 1»

для оцинкованных крыш

- высокая УФ-стойкость и водостойкость

- повышенная адгезия к оцинкованному металлу

- защита в любых климатических условиях

- усиленная антикоррозионная защита

- отличные декоративные свойства

- быстросохнущая

- формула «3 в 1»

- полуглянец

Цикроль 2SH (УФ) — быстросохнущая грунт-эмаль «3 в 1» с высокой антикоррозионной и механической защитой оцинкованных крыш, эксплуатируемых в открытой агрессивной промышленной среде и в условиях холодного, тропического и морского климата.

Цикроль 2SH (УФ) - представляет собой двухупаковочный полиуретановый состав с высоким содержанием антикоррозионных и УФ-стойких компонентов, ингибиторов коррозии, предназначенный для создания всесторонней и продолжительной защиты крыш и других оцинкованных металлоконструкций.

Сочетание активных целевых добавок и полиуретановой смолы позволяют за короткое время получить прочное полуглянцевое покрытие устойчивое к УФ-излучению, а также к воздействию кислотно-щелочных осадков и атмосферному воздействию в любых климатических зонах.

- Формула «3 в 1», позволяет наносить состав без предварительного грунтования, в том числе, на покрытые плотно сцепленными остатками ржавчины (до 70 мкм.) поверхности, существенно сокращая время на проведение работ, так как в составе уже содержится грунт, преобразователь ржавчины и финишная эмаль;

- Полиуретановая основа формирует твердо-эластичную прочную финишную пленку защищающую поверхность от дождя, солнечного света и других агрессивных атмосферных воздействий;

Высокая механическая прочность пленки Цикроль 2SH (УФ), сформированная после окончательной полимеризации, в сочетании с эластичностью и устойчивостью к длительному воздействию нефтепродуктов, масел, бензина, растворов кислот, щелочей и солей, повышает адаптацию красочного слоя, к различного рода воздействий на окрашенные металлические поверхности и обеспечивает высокую степень защиты от коррозионно-активных процессов.

Назначение

Цикроль 2SH (УФ), предназначен для длительной антикоррозионной защиты металлоконструкций из оцинкованной стали:

- крыш и навесов;

- водостоков и желобов;

- кровельной жести, заборов, оград;

- металлочерепицы и других металлических поверхностей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 поверхность подготовить до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). Фильтруют через капроновое сито или сетку 02-01 по ГОСТ 6613. |  |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |  |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-универсал, Р-4 |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя 25-35 мкм. «за один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. |  |
| Для получения защитного слоя свыше 35 мкм. «набором», грунт-эмаль нанести в 2 слоя, с интервалом межслойной сушки 4 часа при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 2-3 бар | Не требуется |
| Для получения защитного слоя до 25-35 мкм. «за один проход», при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение произвести без добавления растворителей. |  |
| Для получения защитного слоя свыше 35 мкм. «набором» при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение произвести без добавления разбавителей в 2 слоя с межслойной сушкой 4 часа при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 60-65 | 25-35 | 80-110 | 2 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-043-01524656-2020 |
| Основа материала | Суспензия пигментов с целевыми добавками в растворе синтетической смолы, ингибитор коррозии, растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, % | 55-60 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 40-100 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | Базовые цвета: RAL 9003, RAL 3009 RAL 7004. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 2 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, часов, не более | 2 |
| Время высыхания до степени 3 при t (60,0±0,5)°С, мин, не более | 30 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 48 |
| масел, ч, не менее | 48 |
| воды, ч, не менее | 72 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 20 |
| При изгибе, мм, не более | 1 |
| Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ(А), усл.ед., не менее | 0,5 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С. Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!