Эпоксол-2MS

Многофункциональный

упрочняющий эпоксидный грунт

для бетонных полов

- значительно улучшает адгезию финишного слоя

- может применяться, как самостоятельное покрытие

- не содержит ароматических растворителей

- упрочняет и обеспыливает поверхность

- имеет высокую химстойкость

- гидроизолирует основание

- полуглянцевая фактура

Эпоксол-2MS – упрочняющий многофункциональный эпоксидный грунт для бетонных полов, предназначен для обеспыливания, создания адгезионного слоя и снижения расхода финишных покрытий на эпоксидной и полиуретановой основе.

Эпоксол-2MS представляет собой двухкомпонентный состав на эпоксидной основе усиленный функциональными упрочняющими компонентами и специальными добавками, тем самым состав:

- создает прочный адгезионный слой для нанесения финишного покрытия;

- укрепляет, обеспыливает и гидроизолирует бетонную поверхность;

- препятствует появлению и развитию бактерий, грибка и плесени.

Эпоксол-2MS специально разработан для подготовки бетонных полов к нанесению финишных покрытий и наливных полов на полиуретановой и эпоксидной основе. Там, где требуется быстрый ввод объекта в эксплуатацию может применяться, как самостоятельное покрытие, позволяя в короткие сроки обеспылить и укрепить бетонную поверхность.

Благодаря наличию мельчайших аддитивов в своём составе, грунт надёжно запечатывает поры бетона, значительно увеличивая водостойкость основания, а также придает грунтующему составу отличную адгезию к невпитывающим основаниям, таким как керамическая плитка, различные эпоксидные покрытия и т.п.

Назначение

Эпоксидный грунт Эпоксол-2MS применяется для предварительной подготовки бетонных поверхностей к нанесению финишных покрытий на объектах гражданского и промышленного назначения, в том числе:

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

- торговые и производственные помещения;

- авторемонтные мастерские, гаражи;

- детские и медицинские учреждения;

- складские помещения, ангары.

Для достижения наилучшего результата и долговечности финишных покрытий рекомендуется использовать эпоксидный состав Эпоксол-2MS в качестве промежуточного слоя в комплексных системах в качестве подготовительного слоя перед нанесением:

Эпоксидных составов:

- эпоксидного наливного пола Эполаст;

- эпоксидной эмали Эпоксипол-2 «COMFORT»;

- многофункционального эпоксидного ровнителя Ремосил;

- высоконаполненной системы промышленных полов Эпоксол-2MS;

Полиуретановых составов:

- полиуретанового наливного пола Полимерстоун-2;

- светостойкого полиуретанового наливного пола Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ);

- полиуретанового наливного пола Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол».

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект эпоксидного грунта Эпоксол-2MS включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |  |
| Нанесение производится с помощью шпателя, кисти или мехового валика, на чистое и сухое основание. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Р-Универсал, Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения грунтовочного слоя состав наносить в 1 слой, нанесение финишного покрытия рекомендуется в интервале 12-48 часов после грунтования при температуре (20±2)°С. |  |
| Для получения прочного обеспыливающего покрытия состав наносить в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки не менее 3 часов при температуре (20±2)°С* |  |

* - Получение прочного обеспыливающего покрытия при нанесении грунтовочного состава в два слоя возможно на бетонных основаниях марки не ниже М250.

| Теоретический расход, г/м2 | Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | Готовность покрытия к эксплуатации (20,0±0,5)°С, сут, не более |
| --- | --- | --- |
| 250-350* | 24 | 5 |

*Расход грунта зависит от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Модифицированная эпоксидная смола с функциональными добавками |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, %, не менее | 97 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 200 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия | Молочно-бежевый |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, мин, не менее | 45-60 |
| Адгезия к бетону МПа, не менее | 2,5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Готовность покрытия к эксплуатации (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 5 |
| Прочность пленки |  |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 3 |
| Ударная прочность, кдж/м2 | 42 |
| Твердость, Шор Д | 82 |
| Истираемость, (по Таберу), мг | 63 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 48 |
| масел, ч, не менее | 24 |

Безопасность

Работы по нанесению грунта проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!