[image: image1.png]HAYYHO-NPOWU3BOACTBEHHOE OGbEQUHEHUE KpacKo'

e





Тексипол-2 Эксперт 

«DECOR» (УФ)

Полиуретановый 

УФ-стойкий высокодекоративный

самовыравнивающийся наливной пол

· повышенная светостойкость – поверхность не желтеет, не выгорает

· декоративные свойства – насыщенные цвета, широкая палитра

· высокая устойчивость к механическим и абразивным нагрузкам

· комфортное применение – не имеет резкого запаха при нанесении

· химическистойкий, водостойкий и водонепроницаемый
· длительный срок службы поверхности

· глянцевый

Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) – полиуретановый светостойкий самовыравнивающийся наливной пол. Предназначен для создания высокопрочного, декоративного, глянцевого бесшовного покрытия в помещениях с высокой проходимостью и эксплуатационной нагрузкой.

Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) – двухкомпонентный полиуретановый состав на основе нескольких разновидностей УФ-стойких полимеров, упрочняющих аддитивов и специальных добавок. После высыхания компаунд образует гладкое, бесшовное, глянцевое покрытие, обладающее высокими декоративными свойствами и прочностными характеристиками: 

· Светостойкий состав – поверхность со временем не выцветает, не желтеет под воздействием ультрафиолетового излучения, надолго сохраняя насыщенность цвета и первоначальный внешний вид;

· Высокая прочность – готовое покрытие устойчиво к абразивному износу и механическим воздействиям, выдерживает значительные ударные нагрузки и не теряет своей прочности с течением времени;
Светостойкое бесшовное покрытие Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) предназначено для применения там, где одновременно имеются повышенные требования к декоративным качествам и к износостойкости покрытия. Особенно Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) рекомендуется к применению в помещениях: 
· с большими панорамными окнами, витражами, открытыми солнечными участками;
· с регулярным использованием ламп и приборов с ультрафиолетовым свечением.
Сбалансированное сочетание качественных свойств обеспечивает простоту нанесения и дальнейшей эксплуатации покрытия:

Повышенная текучесть – способствует хорошей растекаемости (нивелированию) состава по поверхности, обеспечивая после высыхания выравнивание бетонного основания и идеальное, гладкое покрытие;

Глянцевая пленка – придает покрытию повышенные декоративные свойства, а также облегчает проведение влажных уборок с применением различных моющих средств бытовой и технической химии.

Отсутствие резкого запаха – даёт возможность комфортно использовать материал на любых объектах, в том числе с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности. 

Усиление декоративных качеств покрытия Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ), достигается применением цветных флоков/чипсов (приобретаются отдельно).

Применение

Наливной полиуретановый светостойкий пол Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ), рекомендован к применению в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

· торгово-развлекательные центры, гостиницы, рестораны, клубы;

· предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

· детские и медицинские учреждения, кабинеты;

· производственные помещения;

· предприятия здравоохранения;

· выставочные галереи

· гаражи, стоянки, ангары.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать полиуретановый наливной пол Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) в комплексной системе с:

Полиуретановым грунтом ПС-Грунт – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения;
Полиуретановой грунт-пропиткой Протексил-2MS – для слабых, очень пористых оснований или бетонов невысоких марок ниже М250.

	Подготовка

	Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил СП 29.13330.2011 «Полы»  (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88) и Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87).
Подготовка включает следующие операции:

– очистка поверхности,

– шпаклевание трещин и раковин

– просушивание сырых мест

– шлифование с обязательным удалением цементного (известкового) молочка.

	Перед применением компоненты «А» и «Б» смешать с помощью миксера: сначала перемешать компонент «А» до получения однородного состава (особо тщательно промешать дно и углы тары), затем при перемешивании в емкость с компонентом «А» влить компонент «Б» и перемешивать до однородного состояния. Далее перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание – эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости. 

	Нанесение

	Температура проведения работ, не ниже
	от +5℃ 

	Относительная влажность, не более 
	70 %

	Очистка оборудования
	Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5.

	Состав вылить на сухую и чистую поверхность бетона и распределить по подготовленной поверхности шпателем с зубчатыми вставками, ракелем с регулируемым зазором, кельмой, мастерком, шпателем.

	Пузырьки воздуха на поверхности нанесенного состава удаляют игольчатым валиком сразу после нанесения. Для перемещения по свеженалитому составу необходимо использовать специальные игольчатые подошвы.

Допускается добавление в Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) кварцевого песка или другого минерального наполнителя, не содержащего воду. Кварцевый песок можно также насыпать поверх нанесенного на бетонный пол состава. Состав с кварцевым песком удобно использовать в качестве шпатлевки. Плохо или совсем не растекающийся состав с кварцевым песком необходимо тщательно уплотнить и выровнять затирающими движениями.

	Наносить рекомендуется с расходом 3 кг на 1 м² поверхности, что соответствует толщине примерно 3 мм.

	Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется бетонную поверхность предварительно загрунтовать составом Полимерстоун-Грунт, Протексил 2MS.

	Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через 7 суток после нанесения. С понижением температуры время увеличивается.

	В процессе отверждения покрытий недопустимы сквозняки

	Срок эксплуатации

	Более 5 лет


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Технические условия
	20.30.12-042-01524656-2020

	Основа материала
	Полиуретановое связующее

	Температура эксплуатации покрытия
	От -50℃ до + 80℃

	Показатели. Компонент А (полуфабрикат)
	Норма

	Внешний вид
	Вязкая жидкость 

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с
	80-160

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	95-100

	Степень перетира, мкм, не более
	40

	Плотность (зависит от цвета), г/см³
	1,40-1,50

	Компонент Б (отвердитель)
	Норма

	Внешний вид
	Жидкость коричневого цвета

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	90-92

	Плотность, г/см³ к.Б
	1,23±0,01

	Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б)
	

	Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃,  ч, не более
	8

	Показатели отвержденного покрытия
	

	Внешний вид покрытия после высыхания
	Однородная глянцевая поверхность

	Цвет покрытия
	серый

	Укрывистость, мкм, не более 
	200

	Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее
	0,08

	Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее
	1,0

	Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска
	60-80

	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 

40% раствора гидроксида натрия при 20℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 10% серной кислоты при 20℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 37% соляной кислоты при 20℃, ч, не менее
	72


Меры предосторожности
Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение
Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления
Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.
Внимание!

· Поставляется в литографированной таре!

· Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!

 Стр. 4

