Тистром

износостойкий однокомпонентный лак

для бетонных и минеральных оснований

- химическая стойкость и водонепроницаемость

- высокая износостойкость и ударопрочность

- универсальность и простота нанесения

- превосходные декоративные качества

- лёгкость влажной уборки

- глянец

Тистром – износостойкий лак высокой прочности, с улучшенными характеристиками по истираемости и износостойкости, применяемый для защиты бетона и минеральных оснований внутри помещений, а также в уличных условиях под навесами без прямого воздействия солнечного света.

Тистром — однокомпонентный полиуретановый лак с целевыми добавками, отверждаемый влагой воздуха.

Полиуретановый лак Тистром применяемый для защиты вышеперечисленных оснований, образует на поверхности прочное, износостойкое и долговечное покрытие янтарного цвета с ярко выраженной гладкой глянцевой фактурой. Лак устойчив к действию бензина, масел и прочих нефтепродуктов, а также щелочных растворов.

Покрытие на основе полиуретанового лака Тистром обладает уникальными свойствами:

- высокой прочностью на сжатие и растяжение;

- химической стойкостью к ГСМ и щелочам;

- выдерживает большие механические нагрузки;

- обладает высочайшей ударопрочностью;

- температура эксплуатации покрытия от -50°С до +100°С;

- защищает бетон от выкрашивания и температурного растрескивания;

- значительно продлевает срок службы защищаемых поверхностей.

Применение

Полиуретановый однокомпонентный лак Тистром применяется для устройства тонкослойных полимерных полов и защитно-декоративной отделки:

-  бетонных и мозаичных полов, стяжек;

-  тротуарной и облицовочной плитки под навесами;

-  натурального и искусственного камня;

-  декоративной брусчатки, бордюров под навесами.

Однокомпонентный полиуретановый лак Тистром рекомендуется для устройства защитно-декоративных покрытий в гражданском и промышленном секторе:

- в гаражных комплексах;

- в автосервисах и СТО;

- на парковках;

- в производственных цехах;

- в складах, торговых и подсобных помещениях;

- на объектах частного строительства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, материал необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. |  |
| Состав наносить кистью, валиком на сухую и чистую поверхность. |  |
| Температура проведения работ | От +5°С до +30°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Р-Универсал, Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется. |
| Лак наносить в интервале температур от +5°С до +30°С - Грунтовочный слой: Состав равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей. - Финишный слой: Нанесение финишного слоя покрытия необходимо произвести через 3-4 часа, но не позднее чем через сутки. Состав равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей. |  |

| Теоретический расход, г/м2 (при толщине мокрой плёнки 100 мкм) | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 150-250 | 24 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| Основа материала | Модифицированные полиуретановые смолы, целевые добавки, растворитель. |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая, прозрачная |
| Сухой остаток, % | 50 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), с | 20 |
| Цвет покрытия, RAL | янтарный |
| Адгезия к бетону МПа | 2,5 |
| Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч | 24 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч | 3 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |
| Стойкость покрытия к истиранию по ГОСТ 20811-75 (метод А), кг | 5 |
| Показатель износа по ATSM D 4060, мг | 70 |
| Твердость пленки после 72 ч, по маятнику М-1, у.е. | 0.55 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч | 24 |
| масел, ч | 24 |
| воды, ч | 48 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 л

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!