[image: image1.png]HAYYHO-NPOWU3BOACTBEHHOE OGbEQUHEHUE KpacKo'

e





Полимерстоун-1

Полиуретановая

износостойкая эмаль для защиты

бетонных полов в помещениях

• маслобензостойкая, высокая химическая стойкость

• эффективное сопротивление износу

• высокая стойкость к истиранию

• простота и удобство нанесения

• для интенсивных нагрузок

• полуглянцевая

Полимерстоун-1 — однокомпонентная полиуретановая эмаль для защиты бетонных полов в помещениях с повышенными механических и химическими нагрузками.

Полимерстоун-1 – однокомпонентный полиуретановый состав с высоким содержанием упрочняющих компонентов. Комплекс специальных компонентов и полиуретанового связующего, после высыхания состава придают финишному покрытию исключительные свойства в защите бетонных полов от негативных воздействий промышленной среды:

• высокая стойкость к истиранию и абразивному износу;

• высокая стойкость к механическим воздействиям и ударам;

• стойкость к проливам масла, бензина и СОЖ.

Полиуретановая полуглянцевая эмаль Полимерстоун-1 образует особо прочное и долговечное покрытие с повышенной стойкостью к истиранию и абразивному износу. Полиуретановое покрытие обладает абсолютной непроницаемостью для воды и технологических жидкостей. Полиуретановое покрытие отличает высокая стойкость к воздействию химических веществ, бензина, масел, моющих средств и любых других агрессивных веществ.

Покрытие Полимерстоун-1 обладает высокой эластичностью, что позволяет использовать его там, где возможна серьезная деформационная и ударная нагрузка. Эмаль может быть использована в том числе при обработке полов в производственных помещениях химических предприятий, гальванических цехах, хранилищах минеральных удобрений, нефтеперерабатывающих предприятиях, для внешней защиты резервуаров, лестниц и т.д.

Применение

Полиуретановая эмаль Полимерстоун-1 применяется для защиты бетонных полов марки не ниже М250 в помещениях промышленного и гражданского назначения:

• торговые и складские помещения;

• многоэтажные парковки;

• гаражные комплексы;

• автосервисы;

• производственные цеха;

• типографии;

• общественные помещения и т.д.

Значительным преимуществом покрытия являются низкие временные и трудозатраты при устройстве пола.
	Подготовка

	Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87).

Подготовка включает следующие операции:

– очистка поверхности,

– шпаклевание трещин и раковин

– просушивание сырых мест

– шлифование.

	Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением растворителей Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5 и другие, не содержащие воду и спирты.

	Нанесение

	Температура проведения работ, не ниже
	+10°С


	Относительная влажность, не более  
	95%

	Разбавление, очистка оборудования
	Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5.

	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую поверхность.

	Наносить рекомендуется с расходом 0,1 кг на 1 м² для гладкой поверхности. Для пористых поверхностей расход будет больше. При нанесении более толстых слоев возможно образование пузырей в высохшей пленке. Интервал межслойной сушки 6 часов при температуре 20℃ и влажности не менее 80%.

	Пешеходные нагрузки допустимы через сутки. Покрытие полностью достигает эксплуатационных по-казателей при 20℃ через 7 суток после нанесения. С понижением температуры и влажности время от-верждения увеличивается. В процессе отверждения покрытия недопустимы сквозняки и капли во-ды/дождя, что может привести к таким дефектам поверхности, как пузыри, кратеры, рябь, шагрень.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Наименование показателя
	Значение

	Технические условия
	20.30.12-002-01524656-2017

	Основа материала
	Ароматический изоцианатный преполимер

	Температура эксплуатации покрытия
	От -50℃ до + 80℃.

	Цвет покрытия, RAL
	База А, База С, RAL 7040. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от одного ведра.

	Показатели

	Внешний вид
	Вязкая жидкость

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с
	60-120

	Степень перетира по штрихам, мкм, не более
	60

	Массовая доля нелетучих веществ (зависит от цвета), %
	80-88

	Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃ и влажности не менее 80%, ч, не более
	6

	Внешний вид покрытия после высыхания
	Однородная глянцевая или полуглянцевая поверхность

	Толщина нестекающего слоя (зависит от цвета), мкм, не менее
	50

	Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не более
	200

	Плотность (зависит от цвета), г/см³
	1,1±0,1

	Адгезия к бетону, МПа, не менее
	1,1

	Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее
	0,4

	Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска
	36-90

	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию мине-рального масла при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее
	72


Меры предосторожности
Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками ци перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение
Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара
Тара 25 кг 

Внимание! 
· Поставляется в литографированной таре! 
· Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!
 Стр. 2

