Теплокор 2в1

«Антиконденсат»

Энергосберегающая

теплоизолирующая краска для черного металла

- предотвращение образования конденсата

- высокая адгезия к черным металлам

- нанесение прямо на ржавчину

- эффективная теплоизоляция

- простота нанесения и ремонта

- высокая скорость высыхания

- пожаробезопасная

- тиксотропная

- экологичная

- матовая

Теплокор 2 в 1 «Антиконденсат» — тепло- энергосберегающая изолирующая краска, предназначенная для снижения тепловых потерь на стенках стальных и чугунных металлических труб, трубопроводов, и других поверхностей, находящихся под постоянным воздействием тепловой энергии.

Теплокор 2 в 1 «Антиконденсат» - жидкий теплоизоляционный состав на основе акрилового полимера и специальных полых микросфер с добавлением современных активных антикоррозионных компонентов.

Формула «2 в 1» (тепловой барьер и антиконденсат) позволяет применить теплоизолирующий состав для одновременного решения двух основных задач.

ТЕПЛОВОЙ БАРЬЕР – обладает теплоизоляционными качествами для снижения потерь на теплоносителях за счет эффекта «теплового зеркала», в результате:

- снижает теплопотери на теплоносителе;

- изолирует разогретые металлические сооружения;

- устраняет «мостики холода»;

- предотвращает риски термических ожогов.

АНТИКОНДЕНСАТ – покрытие препятствует образованию капель воды на окрашенной поверхности и как следствие:

- предотвращает появление коррозии;

- защищает от образования грибка и плесени;

- препятствует намерзанию влаги и промерзанию поверхности.

Пластичная тиксотропная масса теплоизолирующей краски Теплокор 2 в 1 «Антиконденсат» формирует на окрашиваемой поверхности финишное покрытие с защитными свойствами, значительно отличающими его от привычных теплоизоляционных составов:

- Низкая теплопроводность – позволяет добиться значительного сбережения энергетических и топливных ресурсов.

- Тиксотропность - способствует нанесению покрытия на узлы и агрегаты любой формы и в труднодоступных местах там, где традиционные теплоизоляционные материалы трудноприменимы;

- Преобразователь ржавчины в составе – даёт возможность нанести покрытие на поверхность с плотно сцепленными остатками коррозии (до 70 мкм.) без предварительного грунтования;

- Горячее нанесение – позволяет проводить теплоизоляционные работы без остановки технологических процессов;

- Удобство ремонта – при возникновении аварийных ситуаций или во время инспекционных мероприятий покрытие позволяет легко обнаружить какой-либо повреждённый участок трубы (сокращает затраты на демонтаж изоляции).

Высокая стойкость покрытия к перепадам температур и образованию трещин, обеспечивает продолжительность службы покрытия на срок не менее 10 лет!

Назначение

Экологичность покрытия Теплокор 2 в 1 «Антиконденсат» обусловлена отсутствием токсичных компонентов в его составе, что позволяет производить окрасочные работы даже в закрытых и слабо вентилируемых помещениях.

Теплоизолирующая краска Теплокор 2 в 1 «Антиконденсат», применяется в помещениях и под навесом:

- для теплоизоляции трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;

- для комплексной теплоизоляционной и антикоррозионной защиты водопроводов, паропроводов, теплотрасс и элементов трубопроводных систем;

- котельного и емкостного оборудования промышленного и гражданского назначения, с температурой теплоносителя до +120º С (кратковременно до +150ºС), дымоходов;

- для утепления металлических труб, воздуховодов, резервуаров, ёмкостей, цистерн, контейнеров, ангаров, а также любых других металлических поверхностей.

При применении теплоизолятора Теплокор 2 в 1 «Антиконденсат» в атмосферных условиях, покрытие после высыхания перекрывается любыми эмалями на водной основе. ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить на поверхности, покрытые грунтами и эмалями на нитро основе!

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. |  |  |
| Состав тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |  |
| Произвести нанесение состава кистью, валиком, шпателем или воздушным распылением на сухую подготовленную поверхность. |  |  |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |  |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +15°С |  |
| Температура проведения работ, на горячих металлических поверхностях, не выше | +70°С |  |
| Относительная влажность, не более | 65% |  |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |  |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |  |
| Нанесение | Разбавление |  |
| Кисть/валик/шпатель | до 5% |  |
| Для получения тепло-энергосберегающего слоя до 1 мм. «за один проход», при нанесении шпателем состав наносить без добавления разбавителей. При нанесении кистью, валиком состав разбавить до необходимой вязкости проточной водой не более 5%. |  |  |
| Для получения энергосберегающего слоя до 3 мм. «набором», состав наносить в 3-4 слоя, с интервалом межслойной сушки 3 часа при температуре (20±2)°С. Без добавления разбавителей. |  |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. |  | до 5% |
| При использовании метода воздушного распыления, для получения тепло-энергосберегающего слоя 1 мм. «за один проход», необходимо использовать диаметр сопла 1.7–2.0 мм. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5%. |  |  |

Толщины и теоретический расход

| Толщина покрытия, мм | Теоретический расход, л/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- |
| 0,75 мм | 1 | 1 |
| 1,5 мм | 2 | 3 |
| 3 мм | 4 | 5 |

Толщины и разница температур

| Толщина покрытия, мм | Температура поверхности, °С | Разница температур, °С |
| --- | --- | --- |
| 1 мм | +120 °С | 30-35 |
| 2 мм |  | 40-45 |
| 3 мм |  | 50-55 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 0.30.11-058-01524656-2020 |
| Основа материала | Акриловый полимер, полые микросферы и активные антикоррозионные компоненты |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 62-63 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Динамическая вязкость по Брукфильду, мПА*с | 11000-13000 |
| Цвет покрытия | Белый |
| pH | 8-9 |
| Плотность, г/см. куб. | 0,8 |
| Время высыхания до степени 3 в слое до 1 мм при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, при t (20,0±0,5)°С, сут. | 14 |
| Окончательный набор прочности, при t (50,0±0,5)°С, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия в интервале температур | От -40 до +70 С |

Меры предосторожности

Работы по нанесению теплоизоляционного покрытия, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от +5 до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20л

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!